|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Общество с ограниченной ответственностью «ВАН»*** |
| 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 107, оф. 2 |
| ИНН 5410057144 КПП 540701001 |
| ОГРН 1165476080054 |
| р/с 40702810200010024502 |
| в НФ АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) |
| к/с 30101810000000000837 БИК 045004837 |

**Паспорт качества от « » 2024 г.**

**Наименование изделия:** плиты бетонные тротуарные марки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация:**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата отгрузки:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Количество:** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Технические характеристики\*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателей** | **Требования****ГОСТ** | **Фактические значения** |
| **1** | Класс бетона по прочности на сжатиеКласс бетона по прочности на растяжение | **≥В25****≥Вtb3,6** | **≥В25****≥Вtb3,6** |
| **2** | Прочность бетона на 1 сутки, МПа (%) | **-** | **22,8**  |
| **3** | Марка бетона по морозостойкости | **≥F2200** | **F2200** |
| **4** | Водопоглощение, % по массе | **≤6** | **4,5** |
| **5** | Марка по истираемости | **G2** | **G1** |
| **6** | Отклонение геометрических размеров:- длина, мм- ширина, мм- толщина, мм | **±2****±2****+3** | **соответствует** |
| **7** | Отклонение от прямолинейности, мм | **≤2** | **соответствует** |
| **8** | Отклонение от перпендикулярности граней, мм | **≤2** | **соответствует** |
| **9** | Группа эксплуатации | **Б** | **соответствует** |

\* Срок службы изделий зависит от условий транспортирования, складирования и эксплуатации. Наличие солей на поверх-ности изделия не является браком, не снижает физико-механических характеристик и допускается ГОСТ 17608-2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ГОСТ 17068-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»****Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.AB50.B.00148/24 c 10.07.2024**  |

 |  |
| Гл.Технолог ООО «ВАН»  |  | Ахрамеев Д.И. |